FICHE TECHNIQUE K01

KEM ACRYL MATT

Peinture murale acrylique mate pour intérieur et extérieur

| DEFINITION Une peinture murale mate en émulsion pour intérieur et extérieur à base de résine acrylique modifiée en phase aqueuse, formulée pour une parfaite durabilité et une facilité d’application. CARACTERISTIQUES GENERALES - Intérieur et extérieur. - Mate. - Durable. - Vite recouvrable. UTILISATION Kem ACRYL MATT est une peinture mate qui peut être appliquée sur des nouveaux supports ou des supports déjà peints. Kem ACRYL MATT est spécialement conçu pour décorer et protéger les murs et plafonds en briques, plafonnage, béton, carton-plâtre et autres supports de construction. Kem ACRYL MATT peut être utilisé si bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Liant(s) : Copolymères acryliques modifiés en émulsion Pigment(s) : Dioxyde de Titane, pigments solides Solvant(s) : Eau Degré de brillance Mat < 5 % à 60° et 85° Extrait sec : En poids : 45% ± 2% En volume : 30% ± 2% Densité : 1,27 ± 0,15 kg/dm³ Viscosité : ± 110 cP PH : > 8 COV : 23 mg/l Stockage : En emballage hermétique d’origine, min. 12 mois. A l’abri du gel. Couleur(s) : Disponible en Blanc (base P) et les bases M, D, B, GL, RD. A teinter avec le système de mise en teinte FSW. Emballage(s) : 1 - 2,5 - 5 - 10 L MISE EN OEUVRE Kem ACRYL MATT est facile à appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Kem ACRYL MATT est prêt à l’emploi pour les applications à la brosse ou au rouleau. Kem ACRYL MATT peut être dilué au maximum 20% à l’eau propre et selon l’outil utilisé. Kem ACRYL MATT s’applique en deux couches non-diluées à la brosse ou au rouleau, avec un temps d’intervalle de 4 heures. | FICHE TECHNIQUE Kem ACRYL MATT VERSION K01F-0600901-2 Cette présente fiche technique remplace les versions ultérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique. Dilution : 10 - 15% à l’eau propre Rincer le pulvérisateur à l’eau propre avant de l’employer avec de la peinture. Après usage rincer le pulvérisateur avec une solution conseillée par le fabricant, pour éviter la formation de rouille. Condition : Ne pas utiliser en dessous 5°C, la température ambiante idéale, du support et du produit, est de 8°C à 42°C (min. 4°C au-dessus du point de rosée). Humidité relative : max. 75%. Taux d’humidité max. du support hydraulique 7%. Séchage : Sec au toucher : après 30 min Sec : 2 - 4 h Recouvrable : après 4 h A 23°C et 60% HR Nettoyage du matériel : Eau (tiède) et savon avant séchage. CARACTERISTIQUES DE L’APPLICATION Matériel d’application : Brosse, rouleau et pistolet. Dilution : Bien agiter la peinture avant l’emploi. Max. 20% à l’eau propre, selon l’outil utilisé. Consommation : 9 - 11 m²/l par couche, sur support lisse et selon la porosité du support. Données pour pulvérisateur/airless - Pression : min. 140 bar - Buse, ouverture : 0.38 - 0.46 mm (0.015 " - 0.018") - Buse, angle : max. 65° - Filtre : max. 60 Mesh | PREPARATION DU SUPPORT Kem ACRYL MATT doit être appliqué sur un support sain, sec et cohérent, exempt de poussière et de graisse. Plafonnage, maçonnerie et éléments en béton : Nouveaux supports à base de chaux et de ciments doivent être bien secs et mûrs (min. 30 jours à 24°C). Enlever toute saleté, partie friable et écaillée avec des moyens adéquats. Utiliser des enduits adéquats pour remplir les fissures et autre imperfections, selon les conseils du fabricant. Laisser sécher avant d’appliquer les couches de finition. Nouveaux supports et supports poussiéreux : d’abord traiter avec Kem FIXATOR. Bois: Uniquement à l’intérieur, toujours pourvoir du primer Kem AQUA UNIPRIMER. Retraitement des supports déjà peints : Si en bon état, enlever toute impureté. Les surfaces brillantes doivent être poncées mattes pour avoir un meilleur accrochage. En cas de peintures écaillées ou abrasées, le support doit être nettoyé et traité comme un support neuf, une fixation locale est dans la plupart des cas suffisante. CONSEILS DE SECURITE Conserver hors de la portée des enfants. ● Assurer qu’il y a suffisamment de ventilation durant l’application et le séchage. ● En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau. ● Employer de l’eau et du savon pour enlever des taches sur la peau. ● Ne contient pas de plomb. ● L’applicateur du produit doit tenir compte des lois et règles existantes concernant la santé, la sécurité et l’environnement. ISSUE NO.2 07/2006 |
| --- | --- | --- |