FICHE TECHNIQUE K04

KEM FAÇADE

Revêtement acrylique mat-velouté pour façade

| DEFINITION Un revêtement mat-velouté en émulsion de haute qualité à base de copolymères acryliques durable en dispersion avec une haute résistance aux moisissures, mousses et algues. CARACTERISTIQUES GENERALES - Extérieur et intérieur. - Mat-velouté. - Haute durabilité. - Non poussiéreux. - Haute résistance à la décoloration. - Evite l’accrochage des salissures. - Résistance à la formation des mousses et des algues. - Très vite recouvrable. DESTINATIONS Kem FAÇADE est une peinture de protection et de décoration de haute qualité pour l’intérieur et l’extérieur. Kem FAÇADE est spécialement conçu pour le revêtement des façades en briques, ciments, béton, blocs bétons, crépis et autre support hydraulique qui exige une finition décorative durable. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Liant(s) : Copolymères acryliques, 100 % Pigment(s) : Dioxyde de Titane, pigments solides Solvant(s) : Eau Degré de brillance Mat-velouté 5-6% à 60° et 17-18% à 85° Extrait sec : En poids : 45% ± 2% En volume : 30% ± 2% Densité : 1,27 ± 0,15 kg/dm³ Viscosité : 105 – 110 cP PH : > 8 COV : 29 mg/l Stockage : En emballage hermétique d’origine, min. 12 mois. A l’abri du gel. Couleur(s) : Disponible en Blanc (base P) et les bases M, D, B. A teinter avec le système de mise en teinte FSW. Emballage(s) : 10 L MIS EN OEUVRE Kem FAÇADE est facile à appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Kem FAÇADE est prêt à l’emploi pour les applications à la brosse ou au rouleau. Kem FAÇADE peut être dilué au maximum 20% à l’eau propre et selon l’outil utilisé. Kem FAÇADE s’applique en deux couches non-diluées à la brosse ou au rouleau, avec un temps d’intervalle de 4 heures. | FICHE TECHNIQUE Kem FAÇADE VERSION K04F-060717-1 Cette présente fiche technique remplace les versions ultérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique. Consommation : 9 - 11 m²/l par couche, sur support lisse, selon la porosité du support. Données pour pulvérisateur/airless - Pression : min. 140 bar - Buse, ouverture : 0.38 - 0.46 mm (0.015 " - 0.018") - Buse, angle : max. 65° - Filtre : max. 60 Mesh - Dilution : max. 20% à l’eau propre Rincer le pulvérisateur à l’eau propre avant l’employer avec de la peinture. Après usage rincer le pulvérisateur avec une solution conseillée par le fabricant, pour éviter la formation de rouille. Condition : Ne pas utiliser en dessous 5°C, la température ambiante idéale, du support et du produit, est de 8°C à 42°C (min. 4°C au-dessus du point de rosée). Humidité relative max. 75%. Taux d’humidité max. du support hydraulique 7%. Séchage Sec au toucher : après 30 min Sec : 2 - 4 h Recouvrable : après min. 4 h A 23°C et 60% HR Nettoyage du matériel : Eau (tiède) et savon avant séchage. CARACTERISTIQUES DE L’APPLICATION Matériel d’application : Brosse, rouleau et pistolet Dilution : Bien agir la peinture avant l’emploi. Max. 20% à l’eau propre, selon l’outil utilisé. | PREPARATION DU SUPPORT Kem FAÇADE doit être appliqué sur un support sain, sec et cohérent, exempt de poussière et de graisse. Maçonnerie, enduits, cimentage et éléments en béton : Nouveaux supports à base de chaux et de ciments doivent être bien secs et mûrs (min. 30 jours à 24°C). Enlever toute saleté, partie friable et écaillée avec des moyens adéquats. Eliminer les remontés de sel par brossage à sec, laisser sécher. En cas de mousses et d’algues, éliminer autant que possible toute trace de mousses par brossage et grattage, appliquer une solution d’eau de Javel (1:3) ou autre produit de démoussage, selon les conseils du fabricant, laisser agir, rincer abondamment et soigneusement à l’eau et laisser sécher. Utiliser des enduits adéquats pour remplir les fissures et autre imperfections, selon les conseils du fabricant. Laisser sécher avant d’appliquer les couches de finition. Nouveaux supports et supports poussiéreux : d’abord traiter avec Kem FIXATOR. Retraitement des supports déjà peints : Si en bon état, enlever toute impureté. Les surfaces brillantes doivent être poncées mates pour avoir un meilleur accrochage. En cas de peintures écaillées ou abrasées, le support doit être nettoyé et traité comme un support neuf, une fixation locale est dans la plupart des cas suffisante. CONSEILS DE SECURITE Conserver hors de la portée des enfants. ● Assurer qu’il y a suffisamment de ventilation durant l’application et le séchage. ● En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau. ● Employer de l’eau et du savon pour enlever des taches sur la peau. ● Ne contient pas de plomb. ● L’applicateur du produit doit tenir compte des lois et règles existantes concernant la santé, la sécurité et l’environnement. ISSUE NO.2 07/2006 |
| --- | --- | --- |