FICHE TECHNIQUE K09

KEM MATT

Laque mate de finition et surfacer pour intérieur

| DEFINITION Une laque de finition mate et surfacer à base d’huile, à faible odeur, de haute qualité pour intérieur sur bois, métaux, plastics durs, murs. CARACTERISTIQUES GENERALES - Intérieur. - A faible odeur. - Très vite sec au touché et à la poussière. - Facilement à poncer. - Haut pouvoir couvrant et bonne caractéristique rhéologique. - Parfaite finition mate. DESTINATIONS Kem MATT est utilisable partout à l’intérieur où une haute finition mate est requise, pourvu qu’une couche de fond adéquate soit appliquée. MISE EN OEUVRE Kem MATT est facile à appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet (conventionnel ou HVLP). CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Liant(s) : Résine alkyd Pigment(s) : Dioxyde de Titane, pigments solides Solvant(s) : White Spirit désaromatisé Degré de brillance : Mate < 5 % à 60° et < 10 % à 85° Extrait sec : En poids : 75% ± 2% En volume : 53% ± 2% Densité : 1,48 ± 0,10 kg/dm³ Viscosité : > 80 cP PH : > 8 Point éclair : 39°C Stockage : En emballage hermétique d’origine, min. 12 mois. A l’abri du gel. Couleur(s) : Disponible en Blanc (base P) et les bases M, D, B, GL, RD. A teinter avec le système de mise en teinte FSW. Emballage(s) : 0,75 - 2,5 - 5 L | FICHE TECHNIQUE Kem MATT VERSION K09F-060901-2 Cette présente fiche technique remplace les versions ultérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique. Kem MATT est prêt à l’emploi pour les applications à la brosse ou au rouleau. Kem MATT peut être dilué au maximum 10% à l’eau propre et selon l’outil utilisé. Kem MATT s’applique en deux couches non-diluées à la brosse ou au rouleau, avec un temps d’intervalle de 12 heures et un ponçage entre les couches. CARACTERISTIQUES DE L’APPLICATION Matériel d’application : Brosse, rouleau et pistolet. Dilution : Bien agiter la peinture avant l’emploi. Max. 10% au white spirit non-aromatisé, selon l’outil utilisé. Consommation : 11 - 13 m²/l par couche, sur support lisse et selon la porosité du support. Condition : Ne pas utiliser en dessous 5°C, la tempéra ture ambiante idéale, du support et du produit, est de 8°C à 42°C (min. 4°C au-dessus du point de rosée). Humidité relative : max. 75%. Taux d’humidité max. du bois 18%. Séchage : Sec au toucher : après 15 - 30 min Sec: après 1 h Recouvrable : après 12 h A 23°C et 60% HR Nettoyage du matériel : White spirit avant séchage. CONSEILS DE SECURITÉ Conserver hors de la portée des enfants. ● Assurer qu’il y a suffisamment de ventilation durant l’application et le séchage. ● En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau. ● Employer de l’eau et du savon pour enlever des taches sur la peau. ● Ne contient pas de plomb. ● L’applicateur du produit doit tenir compte des lois et règles existantes concernant la santé, la sécurité et l’environnement. | PREPARATION DU SUPPORT Kem MATT doit être appliqué sur un support sain, sec et cohérent, exempt de poussière et de graisse. Bois neuf : Bois nouveaux : nettoyer et dégraisser avec un solvant (naphta, trichloréthylène) ou un autre dégraissant adéquat, selon les conseils du fabriquant ; afzelia et certains autres bois tropicaux gras avec de l’eau ammoniacale, bien rincer et laisser sécher. Les bois saignants peuvent d’abord être pourvus d’un enduit adéquat qui pénètre en profondeur, selon les conseils du fabricant. Les nœuds des bois résineux peuvent d’abord être pourvus d’un enduit adéquat, selon les conseils du fabricant. Si des trous, fissures, nœuds doivent être remplis, employer un enduit adéquat, selon les conseils du fabricant, pourvoir localement le bois avec une couche de primer, Kem AQUA UNIPRIMER ou Kem WOOD PRIMER, dilué. Poncer et dépoussiérer le support. Appliquer une couche de fond Kem AQUA UNIPRIMER ou Kem WOOD PRIMER. Plastics et métaux non-ferreux : Nettoyer et dégraisser le support avec un produit adéquat, selon les conseils du fabricant. Poncer légèrement et dépoussiérer le support. Appliquer une couche du Kem AQUA UNIPRIMER. Plafonnage: Nouveaux supports à base de chaux et de ciments doivent être bien secs et mûrs (min. 30 jours à 24°C). Enlever toute saleté, partie friable et écaillée avec des moyens adéquats. Utiliser des enduits adéquats pour remplir les fissures et autre imperfection, selon les conseils du fabricant. Laisser sécher avant d’appliquer les couches de finition. Appliquer une couche du primer Kem AQUA UNIPRIMER. Retraitement des supports déjà peints : Si en bon état, enlever toute impureté. Les surfaces brillantes doivent être poncées mates pour avoir un meilleur accrochage. En cas de peintures écaillées ou abrasées, le support doit être nettoyé et traiter comme un support neuf, une fixation locale est dans la plupart des cas suffisante. ISSUE NO.2 7/2006 |
| --- | --- | --- |